# Text boxes

# Chapa de acero

(espesores)

Contracción transversal total, mm

(6,5)

Pulg2

(cm2)

5,1

3,6

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

4,1

4,6

Área de la sección transversal de la ranura, Pulg2  (cm2 )

Notas:

- Los diámetros aproximados de los electrodos y las correspondientes corrientes de soldadura durante los ensayos, fueron los siguientes: 4,0 mm – 150 Amp.; 4,8 mm – 210 Amp. y 6,4 mm – 260 Amp.

- Velocidad de soldadura durante los ensayos: 0,18 m/min.

- Área de la sección transversal de la ranura descarnada: 0,57 cm 2.

- Las franjas rayadas en la figura, indican el rango de valores posibles antes que un solo valor, para cada juego de condiciones. De este modo, la contracción transversal total en una chapa de un espesor de 38,1 mm, correspondiente a un área de sección transversal de ranura de 1,1 pulg2  (7,15 cm2 ), puede variar entre 3,0 y 4,1 mm aproximadamente.

Fig.4.41 – Contracción transversal total en juntas soldadas a tope.