# Text boxes

En cadena

# Más facil

En Zig-Zag

Distorsión menor. Generalmente más fuerte para una misma cantidad de material de soldadura.

Notas:

- Los cordones de soldadura intermitentes que se muestan en el croquis, pueden ser usados para conectar alguno de los miembros estructurales del buque. Donde esto es aceptable, puede reducir la cantidad de metal depositado a casi dos tercios en el material requerido para una soldadura continua de resistencia equivalente.

- El uso de cordones intermitentes hace que el calor se distribuya más uniformemente en toda la estructura. Además, como la cantidad de metal depositado es menor que el requerido para una soldadura continua, la distorsión resultante es menor.

- A pesar de la distorsión minimizada debida a las soldaduras de cordones intermitentes, ello tiene algunas desventajas inherentes, mencionadas en otra parte, lo cual impide la extensión de su uso. En general, esto puede ser usado cuando el área de soldadura requerida es menor que la de una soldadura de cordón continuo del mínimo tamaño permitido.

Fig.4.55 – Efecto de cordones intermitentes en la distorsión de una junta.