GLOSARIO (INGLÉS – ESPAÑOL) DE TIPOS DE PREPARACIÓN DE BORDES DE SOLDADURAS (al final de cada término en inglés agregar “weld”, y al principio de cada traducción al español agregar “Soldadura”.

| INGLÉS | ESPAÑOL |
| --- | --- |
| Double - Bevel - Flare - Groove | Una plancha plana soldada a un redondo en ambos lados del contacto de la plancha con el redondo |
| Double - Flare - V - Groove | Dos redondos en contacto a lo largo de sus generatrices, soldados en ambos lados del contacto |
| Double - J - Groove | A tope, una plancha con su borde preparado con doble J, y la otra plancha con borde recto (sin preparación) |
| Double - V - Groove | A tope, doble bisel en ambas planchas (forman dos canaletas en V) |
| Double -Bevel - Groove | A tope, una plancha con doble bisel y la otra plancha con borde recto (sin preparación) |
| Edge | De borde |
| Edge - Flange | De borde pestañeado |
| Fillet | De filete (tipo filete) |
| Plug | De anclajes redondos |
| Seam | De costura |
| Single - Bevel - Groove | A tope, con bisel simple en una de las planchas, y la otra plancha con borde recto (sin preparación) |
| Single - Flare - V - Groove | Ambas planchas plegadas, apoyadas y soldadas en los bordes exteriores plegados (que forman una canaleta en V) |
| Single - Flare - Bevel - Groove | Una plancha plegada, la otra plana, apoyadas y soldadas en el borde exterior del plegado |
| Single - J - Groove | A tope, con preparación en J en una plancha y la otra plancha con borde recto (sin preparación) |
| Single - U - Groove | A tope, con preparación en J en ambas planchas (forman una canaleta en U) |
| Single - V - Groove | A tope, ambas planchas biseladas (forman una canaleta en V) |
| Slot | De anclajes alargados |
| Spot | Por puntos |
| Square - Groove | A tope, sin preparación (ambas con bordes rectos) |
| Back gauging: | Remoción de metal de soldadura y metal base de la soldadura de raíz por el lado opuesto antes de soldar las pasadas siguientes, para asegurarse la penetración total y la limpieza de escoria que pueda haber quedado atrapada. |