| TÍTULO de TESIS | Estudio del proceso de densificación de maderas nacionales |
| --- | --- |
| COMIENZO | Agosto 2024 |
| DESCRIPCIÓN | La construcción es el sector que consume más energía y recursos naturales en el mundo; una forma de mitigar el daño ambiental que produce es impulsar el reemplazo de los materiales industriales de construcción tradicionales (acero, cemento, derivados del petróleo) por madera y productos de ingeniería en base a madera. Entre estos destacan los productos estructurales, libres de adhesivos y de clavijas de acero como la madera laminada tarugada (DLT) y la madera laminada cruzada tarugada (DCLT), construidos con láminas de maderas y clavijas de madera. Estas clavijas pueden ser fabricadas a partir de maderas comerciales uruguayas, mejorando sus propiedades a través de la densificación. Dicho proceso aprovecha la correlación positiva entre la densidad de la madera y diferentes propiedades mecánicas para incrementar la densidad a través de modificaciones físicas, mecánicas y/o químicas a la madera. La presente propuesta estudia las condiciones de densificación termo - mecánica en una prensa hidráulica abierta, ensayando distintas temperaturas, tiempos, y carga de prensado para maderas comerciales nacionales y la posterior caracterización del producto final. |
| DONDE SE REALIZA | Parte de los ensayos serán realizados en el LATU, en Montevideo y parte en la Sede Tacuarembó del CEnur Noreste, Udelar. |
| PROPONENTES | Dra Marcela Ibáñez, Dr Diego Passarella (Cenur Noreste, Udelar) - Ing Silvia Böthig (Latitud) |
| CONTACTO | marcela.ibanez@cut.edu.uy, diego.passarella@cut.edu.uy, sbothig@latitud.org.uy |