# OBRAS CIVILES

## Hormigón estructural

### Generalidades

La ejecución de las obras en hormigón estructural ( en masa, armado y con armadura activa) se hará de acuerdo a lo que establecen los planos y planillas correspondientes, la memoria particular cuando la hubiere y en todo lo que no estuviera debidamente indicado en las anteriores, se procederá conforme a las especificaciones oficiales contenidas en la Memoria constructiva General para Edificios Públicos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y a las normas  del Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (UNIT) que correspondan.

Si para la realización del trabajo fuera necesario modificar algunas de las especificaciones indicadas en los planos, planillas y memorias el Contratista está obligado a hacerlo y se atendrá a lo especificado para la aprobación, ejecución, liquidación, etc. de adicionales.

El Contratista está obligado a realizar por su cuenta el replanteo de la estructura, sometiéndolo posteriormente a la aprobación del Director de Obra.

### Materiales

Los materiales como cementos, áridos, agua y aditivos se ajustarán, además de lo expresado en los ítems anteriores, a las especificaciones establecidas en la Memoria Constructiva General del Ministerio de Transportes y Obras Públicas en el capitulo C- sección 7.0,  UNIT 1050-2005.

El acero estructural a emplear será:

- Armadura pasiva con acero conformado dureza natural grado ADN 500 según UNIT 843.

- Armadura activa  con acero de baja relajación ( relajación a 1000 horas  inferior a 2,5% con una tensión del 70 % de la carga unitaria máxima), carga unitaria máxima de tracción superior a 1860 Mpa  y  límite elástico convencional con deformación no inferior a 1580 Mpa .

Se designa armadura activa a los aceros de alta resistencia con los que se introduce la fuerza de tensado.

Los aceros para armaduras activas, dispositivos y pérdidas en los anclajes, validación de la tecnología de tensado, vainas, etc., que se utilicen las obras, deberán exhibir certificados de homologación y acreditación expedido por Instituto especializado e independiente del fabricante, de amplio reconocimiento en validación de la técnica y de los suministros.

En este proyecto se han especificado  elementos constituidos por tendones  de uno o varios torones de diámetros especificados en los planos (en general de ½” nominal).

Los tendones proyectados para estas construcciones, en todos los casos se alojan dentro de conductos que quedan embebidos en la masa de hormigón.

En los casos de vainas metálicas, éstas serán inyectadas después del tensado final y tendrán suficiente resistencia al aplastamiento para evitar abolladuras o roturas durante el manejo de la propia vaina, colocación del hormigón fresco vibrado, golpes accidentales, etc. de modo de evitar la penetración de lechada en su interior.

Cuando se especifican tendones adherentes, las vainas sugeridas son de diámetro suficiente para un correcto enhebrado de los torones y posterior inyección. Se proveerá de los accesorios imprescindibles para la eficacia de la inyección, tales como tubos de purga, boquillas de inyección, separadores interiores para distribución de los torones, trompeta de empalme entre placas y vaina, etc.

La  inyección se realizará lo antes posible después del tesado, y estará constituida por lechada o mortero de cemento dosificado con una relación agua/cemento inferior a 0.45, con aditivos aerofluidificantes que doten de una fluidez suficiente para una completa colmatación de las vainas, que limiten la tendencia a la decantación y que generen una expansión controlada de la lechada.

Los aditivos incorporados y la idoneidad de los mismos deberá preceptivamente ser avalada por la Supervisión de Obra.

E lo que refiere a  los hormigones a emplear, los mismos son especificados caso a caso pero en ningún caso tendrán una resistencia característica inferior a  250 kg /cm2  ( clase C25 según UNIT 972).

Se exigirá, previo a su empleo realizar los ensayos de las cantidades de ejemplares que tengan representación estadística significativa en coordinación y eventual  presencia del Director de Obra, utilizando los mismos materiales y/o dosificaciones que el Contratista proponga emplear en las obras, no permitiéndose su utilización hasta obtener un resultado satisfactorio.

Los resultados de ensayos de resistencia esperados a 28 días podrán ser anticipados a partir de ensayos a 7 días, en la medida que a partir de ensayos anteriores se corrobore una correlación significativa.

Durante la ejecución de la obra, y a efecto de los controles pertinentes, se tomarán ejemplares de ensayo, de aquellas canchadas que el Director de Obra indique, según norma vigente.  Los ensayos se efectuarán en institutos de la localidad aceptados por la Dirección de Obra o en el Instituto de Ensayo de Materiales de la Facultad de Ingeniería y serán a costo del Contratista.

### Encofrados

En cuanto fuesen aplicables regirán las especificaciones de la Memoria Constructiva General para Edificios Públicos del Ministerio de Transportes y Obras Públicas.

En lo que respecta a la construcción de todas las obras de hormigón visto, el Contratista deberá presentar el proyecto de encofrado correspondiente a fin de ser  aprobado por la Dirección de Obra previamente al llenado. Esta inspección no exime al Contratista de la responsabilidad por el correcto funcionamiento del sistema durante su utilización.

Todos los moldes deberán estar construidos de modo que sean impermeables para el mortero y tendrán la resistencia necesaria para soportar (con las deformaciones toleradas) el hormigón fresco, una sobrecarga prudencial, las vibraciones producidas por el transito en la distribución del hormigón, en sus condiciones más desfavorables a tales efectos. La Dirección de Obra queda facultada para ordenar la corrección o refuerzo de los moldes o aún la suspensión de los trabajos, en caso que durante el llenado se comprobasen sedimentos o fugas importantes de material.

El encofrado deberá construirse prolijamente, rechazándose todos los que no reflejen una mano de obra adecuada.

Las dimensiones interiores de los moldes estarán de acuerdo con las de las piezas a construir y tendrán superficies lisas.

Se exigirá para todos los moldes la utilización de encofrados metálicos o contrachapados fenólicos. Se admite como variante el empleo de tablas de madera para encofrado de primera, sin uso, de canto cepillado y caras planas.

Las piezas metálicas podrán ser reutilizadas en la medida en que su estado de conservación no atente contra la correcta ejecución de los distintos elementos estructurales.

Las piezas de madera deberán ser nuevas. El reuso de las mismas solo será permitido en aquellos casos en que su estado de conservación (superficie, geometría, etc.) asegure la calidad exigida para cada elemento estructural.

Los moldes de las vigas llevarán listones laterales a fin de evitar deformaciones en dirección horizontal. Los moldes de pilares se reforzarán con cuadros de alfajías y aquellas de sección o altura considerable, se apretarán con torchones de alambre retorcido.

Todo el encofrado será correctamente claveteado y en cantidad suficiente. Las tablas par las losas llevarán por lo menos dos clavos sobre cada tirantillo de apoyo.

El número de puntales se calculará para poder soportar con seguridad las cargas y condiciones especificadas anteriormente; siendo la cantidad mínima a disponer, equivalente a los metros cuadrados de la losa apuntalada. Podrán ser puntales de madera o metálicos. Si se usaran troncos de eucaliptos, el diámetro de la sección media tendrá como mínimo 10cm. Los puntales llevarán en la parte superior una pieza de repartición y descansarán sobre un juego de doble cuña de madera, caja de arena, gato u otro dispositivo que permita el desmontaje gradual, sin peligro de sacudidas o trepidaciones.

Los apoyos deberán descargar sobre una base segura.

No se permitirán bases de ladrillo o piedras sueltas. Los puntales serán convenientemente arriostrados con diagonales de madera a los efectos de impedir movimientos en dos direcciones perpendiculares.

En los puntales los empalmes debajo de las losas, como máximo podrán estar en uno de cada dos postes y debajo de las vigas solamente en uno cada tres. Los puntales con empalmes deberán distribuirse de la manera más uniforme posible, no admitiéndose en cada uno de ellos más de un empalme. Las superficies de las secciones a empalmar deberán estar cortadas según secciones perfectamente planas y normales al eje y aplicarse perfectamente una sobre otra.

Los puntos de empalmes deben ser asegurados por medio de ensambladuras de 70cm de longitud mínima o por piezas clavadas de la misma longitud, que garantice la seguridad a flexión y pandeo. En los apoyos hechos de madera deben emplearse en cada empalme cubrejuntas, uno en cada cara. A causa del peligro de pandeo, no deben hacerse los empalmes en el tercio central de la longitud entre apoyos.

Los puntales de los encofrados y andamiajes que abarcan toda la altura, deben disponerse de manera que las cargas de los superiores sean trasmitidas directamente a los que se encuentran debajo de ellos. Los encofrados deben disponerse de tal modo que al desencofrarse, queden algunos apoyos (denominados de socorro), sin que sea necesario moverlos ni tocar los encofrados que en ellos se apoyan más arriba. Los apoyos de socorro, en cada uno de los pisos, deben superponerse con la mayor precisión posible. Cuando se trata de vigas cuya luz entre apoyos es menor de 3m., basta un apoyo de socorro en el centro de cada una; para luces mayores se dispondrán varios. En losas deberán disponerse apoyos de socorro a razón de uno en la parte central; su separación máxima en otra dirección será inferior a 2m.

Cuando se usen alambres para asegurar moldes y armaduras de tal modo que éstos queden en la masa del hormigón, se tomará la precaución de, una vez quitados los moldes, cortar los alambres a una profundidad de 1cm. de la superficie del hormigón.

Los agujeros serán cuidadosamente rellenados con mortero del mismo tipo al empleado en el hormigón.

Previamente al llenado, los moldes y juntas de hormigonado se limpiarán cuidadosamente. A estos efectos se dispondrán oportunas aberturas u orificios de limpieza. Todos los moldes se mojarán abundantemente por ambos lados antes de colocarse el hormigón.

Cuando se juzgue conveniente, la Dirección de Obra podrá exigir que se aplique sobre los moldes una mano de preparado especial, a efectos de impedir la adherencia. Cuando se empleen moldes ya usados, deberán limpiarse y rectificarse perfectamente.

En caso de lluvia o exposición prolongada de los encofrados a la intemperie, se procederá a una nueva nivelación y control del acuñamiento previamente al llenado. De cualquier manera, como medida precautoria, se verificará, previamente al llenado, la seguridad del conjunto del encofrado.

Se darán las contraflechas que correspondan según les exigencias especificadas en los planos particulares y las indicaciones que imparta la Dirección de Obra a los efectos que la estructura terminada tenga los niveles adecuados.

En los casos que el hormigón no vaya revocado sino pintado o simplemente visto, se utilizarán encofrados de contrachapado fenólico sin uso (o metálicos, o tabla de primera) y se tendrá un especial cuidado en evitar la formación de rebabas o crestas y desniveles por defectuosa fabricación o colocación de los encofrados.

Si aún tomadas las precauciones anteriores, la terminación se juzgare incorrecta, se procederá al tratamiento de las superficies mediante uso de los siguientes procedimientos:

- Uso de piedras abrasivas. En caso que quedaran huecos o poros, éstos deberán ser rellenados con un mortero especial que imite perfectamente el hormigón en base a portland gris, portland blanco con arena voladora, etc.

- El revoque de dichas superficies a juicio del Director de Obra, a cuenta, de la empresa sin derecho a cobro por ningún concepto.

En caso de que cualquier pieza de hormigón armado que estuviera considerada dentro del Proyecto como recubierta (revocada, enchapada, etc.) quedase expuesta (hormigón visto) tanto al exterior como al interior se deberán aumentar los recubrimientos de los hierros según los criterios manejados en el Proyecto para estos casos y cuidarse muy especialmente el curado del hormigón mojándose abundantemente en el período de fraguado.

El encofrado de los escalones de las escaleras deberá ejecutarse cuidadosamente y respetando las dimensiones de la escalera terminada, a los efectos de no efectuar operaciones de corrección del rústico que siempre son dificultosas.

### Armaduras

Los hierros para las armaduras pasivas de las estructuras de hormigón tendrán las características reseñadas de acuerdo a las normas UNIT; en general y de acuerdo a lo indicado en planos y planillas de estructura.

#### Hierros Doblados y Ganchos

El doblado de las varillas se hará, en lo posible, en frío por medio de herramientas adecuadas que aseguren el mantenimiento de los radios de curvatura que se indican más adelante. En caso de no poderse realizar lo expresado, se consultará al Director de Obra para proceder en consecuencia. Los ganchos sólo se utilizarán en los estribos de vigas con un diámetro interior mínimo igual a 4.5 veces el diámetro de la barra y se prolongarán con una parte recta de longitud no menor de 4 diámetros. En todos los demás casos los empalmes serán rectos o con patillas (escuadras), siendo especificada su geometría en dada caso.

En los demás casos de doblados salvo indicación expresa en contrario, el diámetro interno de curvatura no será menor de 12 veces el diámetro de la barra para diámetro menor a 20mm y de 16 veces para diámetros mayores.

#### Empalmes

En lo posible deben evitarse, pero cuando sean inevitables deben hacerse en el lugar donde los esfuerzos de las barras sean mínimos, puntos de inflexión, región de doblado, etc.

Salvo casos especiales en los que se indiquen empalmes soldados, la continuidad mecánica se logra por solape con barras rectas sin gancho, colocando las varillas una junto a otra en una longitud indicada expresamente en cada caso, con un mínimo absoluto de 50 diámetros en los casos de barras traccionadas.

Los empalmes deben distribuirse en forma uniforme dentro del conjunto de las piezas. Salvo indicación expresa, no está permitido empalmar más de la cuarta parte de las barras estructurales en una misma sección. Se consideran como empalmes efectuados dentro de una misma sección, cuando los extremos más próximos de los empalmes disten menos de 50 diámetros.

#### Separación de varillas

Siempre que sea posible, la separación neta entre las barras paralelas deberá cumplir con las condiciones siguientes: a) no ser menor que el diámetro de las barras; b) no ser menor que la dimensión máxima del agregado, más 5mm; c) no ser menor que 20mm Cuando las barras longitudinales se colocan en dos o más capas o filas, la separación entre cada una de ellas debe ser igual a las indicadas anteriormente.

Para garantizar el mantenimiento de esa separación, se colocarán separadores transversalmente, construidos por varillas de diámetro correspondiente, apartados 60 veces el diámetro de la armadura.

#### Recubrimiento

Toda barra de armadura, principal o secundaria, debe protegerse con un recubrimiento neto de hormigón  de acuerdo a lo indicado en planos y planillas de estructura.

El recubrimiento requerido se indica para cada unidad, pero en ningún caso será inferior a los valores indicados a continuación con una tolerancia de +/- 0.5 cm. :

- 15mm en losas y muros en el interior del edificio.

- 20mm en losas y muros al aire libre.

- 30mm en losas y muros en hormigón visto.

- 40mm en piezas en contacto con el suelo.

#### Colocación de las armaduras

Toda armadura deberá ser inspeccionada por el Director de Obra. No se podrá llenar ningún molde sin la autorización expresa del Director de Obra. En caso de no cumplirse esta cláusula por el Contratista, aquél podrá ordenar la demolición de la parte no inspeccionada, orden que el Contratista tendrá que cumplir sin derecho a reclamación.

El Contratista solicitará la inspección de la armadura con suficiente anticipación a la fecha fijada para el llenado; en esta fecha tendrá que estar totalmente terminada la colocación de la armadura en los moldes correspondientes.

La colocación de las barras en el encofrado, sus respectivas secciones y dimensiones  de los moldes, deberá responder en todos sus aspectos a lo establecido en los detalles particulares o en las disposiciones del proyecto.

Se dejarán colocados en los pilares, antes de su llenado, en las líneas de unión con los muros de albañilería, bigotes de varillas de acero de 8. Si no se dispone lo contrario,  su separación máxima será de 50cm. y estarán adecuadamente anclados en ambos elementos.

Toda modificación a las especificaciones del proyecto que forma parte del Contrato, debe ser autorizada por nota  por el Director de Obra y registrada en el Libro de Obra.

Se utilizarán los dispositivos necesarios para mantener la correcta ubicación de las barras, mientras se procede al hormigonado, de manera que no se alteren las distancias de los mismos entre sí o a los encofrados.

Se asegurará el recubrimiento de todas las barras utilizando separadores plásticos. No se permitirá el uso de separadores metálicos, de madera o de mortero de cemento.

En locales con cielorrasos de hormigón visto se permitirá para las losas de techo el uso de dispositivos alternativos con el fin de evitar que los separadores queden visibles, ya sea aplicando pequeñas cantidades de hormigón en sitios adecuados o adoptando otras medidas que se juzguen más convenientes en cada caso. En los demás casos, se aceparán variantes únicamente con autorización expresa del Director de Obra.

Antes y durante la colocación del hormigón deberá cuidarse especialmente que no se produzcan desplazamientos ni deformaciones en las armaduras, ya sea por la colocación de las plataformas de servicio, por el pasaje de obreros, carretillas, etc. o por cualquier otra causa.

Salvo indicación expresa los estribos serán cerrados de dos ramas.

Los hierros A de vigas se empalman y cortan en caso de ser necesario sobre el apoyo. Los hierros E corridos sobre el apoyo se empalman en caso de ser necesario hacia el centro de los tramos. Solo se admitirán empalmes en los casos en que los largos comerciales de las armaduras no permitan evitarlos.

Cuando la viga no tiene continuidad los hierros A y E se terminarán con patas verticales llevados hasta el paramento externo del apoyo (respetando el recubrimiento correspondiente).

En general en las láminas des proyecto estructural se indican todas y cada una de las armaduras necesarias, no obstante si en algún caso particular no se indica expresamente, las vigas de altura mayor o igual a 60 cm. llevarán armadura de piel horizontal en ambas caras (mínimo hierro de 6mm cada 30cm).

### Preparación del hormigón

En varias unidades se requiere de hormigones con requerimientos tecnológicos especiales y su especificación se indican en los planos de proyecto (relaciones agua/cemento, cantidad mínima de cemento, resistencia mínima, inclusores de aire, super ó hiper plastificantes, asentamientos, impermeabilidad, incorporación de fibras, etc.).

En la elaboración de los hormigones de las principales unidades es obligatoria la fabricación en central (dentro o fuera del obrador) lo que garantiza razonablemente mejores condiciones de homogeneidad, uniformidad y controles de producción,

En las obras menores y accesorias se podrán utilizar hormigones elaborados en el lugar, adoptando dosificaciones ensayadas previamente en laboratorio y con la utilización de materiales y procedimientos estandarizados que conduzcan a hormigones que cumplan con las condiciones que se estipulan en cada caso.

En los ítems siguientes y con carácter general se establecen algunas consideraciones de interés.

#### Medición de los agregados

En las obras menores y accesorias cuando se utilicen hormigones elaborados en el lugar, la cantidad de áridos incorporados se dosificarán, siempre que sea posible, en peso. Cuando los mismos se midan en volumen, se deberá comprobar con frecuencia el peso de las cantidades medidas. El cemento se medirá siempre en peso. Cuando se utilice a granel, se debe disponer junto a la hormigonera o a la cancha donde se prepara, una balanza apropiada.

#### Mezclado

En las obras menores y accesorias cuando se utilicen hormigones elaborados en el lugar, y siempre que se tenga que ejecutar más de 5m³ de hormigón, será obligatorio hacerlo con hormigonera mecánica. Cuando se utilice hormigonera mecánica de tambor inclinado, el ángulo del eje de rotación con la horizontal no será superior a 30°C.

Si el mezclado se realiza a máquina se introduce el 50% del agua y luego los áridos alternadamente (comenzando por el árido grueso) e intercalando el cemento portland aproximadamente en la mitad de la canchada. El resto del agua se agregará a posteriori de acuerdo al grado de consistencia requerido.

El tiempo de mezclado y la velocidad de rotación de la hormigonera están en relación con su diámetro. En hormigoneras de eje inclinado, por ejemplo, se deben cumplir las siguientes relaciones:

(DN)2 = 350 a 450.

T = 120 * D1/2.

D = diámetro en metros.

N = revoluciones por minuto.

T = tiempos mezclado mínimo en segundos.

El tiempo de mezclado se contará desde el momento después de haber introducido todos los componentes. Este tiempo será de 90 segundos por lo menos.

El mezclado a mano se permitirá solamente bajo autorización del Director de Obra. En este caso, se cuidará que la cancha en que se prepare el hormigón no permita la fuga de los componentes del mismo. El piso de la misma deberá ser de un material que no permita la contaminación de la mezcla con la tierra del suelo o con materiales extraños. Se mezclarán primeramente los agregados con el cemento en seco, hasta que se obtenga una mezcla de color uniforme y luego se añadirá gradualmente el agua, mientras se continúa con el amasado hasta obtener una mezcla bien homogénea. El hormigón que se mezcla a mano no deberá  elaborarse  en canchadas de más de un saco de cemento portland.

#### Colocación del hormigón

Previo al llenado se procederá a la limpieza de los moldes, cuidando que lo recogido no se deposite en partes en que luego se continuará el hormigonado (por ejemplo: sobre pilares ya hormigonados).

Deberá efectuarse la revisión de la posición de la armadura cuidando que no varíe durante el proceso de llenado de los moldes.

El hormigón deberá ser vertido en los moldes inmediatamente después de mezclado. Se deberá continuar el hormigonado antes de que se haya completado el fraguado de la capa anterior. Sólo podrá variarse esta regla en circunstancias excepcionales. En este caso deberá preverse una junta de hormigonado después de la suspensión provocada por el descanso del medio día u otra causa, se picoteará, raspará y limpiará la superficie de dicha junta, humedeciendo la junta a superficie opaca. La Dirección de Obra podrá ordenar la aplicación inmediatamente antes de reanudar el hormigonado, de una lechada de cemento portland (2x1) de consistencia líquida, o la utilización de resinas epoxi cuando se trate de elementos estructurales muy comprometidos a su exclusivo juicio.

El Director de Obra instruirá a los técnicos de la empresa, sobre cuando, como y donde se podrá realizar el corte del hormigonado.

Tratándose de pilares y muros estructurales, antes de procederse al llenado se pondrá especial cuidado con el calafateo del molde, poniendo mayor atención en la base, para evitar el escape de lechada.

En la distribución y colocación del hormigón regirá el debido equilibrio y la simetría de cargas, para evitar deformaciones de los moldes y para que la organización de cada pieza esté de acuerdo con la teoría que ha servido de base al cálculo y al criterio que se ha formado acerca de la manera de comportarse en el sistema.

Cuando haya inconvenientes en la colocación del hormigón, por dificultades de los moldes, por las disposiciones de las armaduras, por estar las barras muy próximas unas a otras, etc., se verterá primero una capa, lo menos posible, con hormigón de gravilla cuya dosificación sea igual a la proporción de cemento del tipo de hormigón utilizado; luego se continuará llenando el molde con hormigón indicado para esta obra.

#### Canalizaciones y pases

Antes de proceder al hormigonado, en la elaboración de todos los encofrados, el Contratista preverá la ejecución de tubos, conductos , pases para las instalaciones de sanitarias, calefacción, ventilación, eléctricas, etc., que se indiquen en el proyecto, dejando el espacio necesario para que luego, al efectuar esas instalaciones, no haya que hacer cortes en el hormigón, teniendo especial cuidado de que por la posición de los canales se debiliten las estructuras, consultando en todos los casos al Director de Obra, quien indicará los refuerzos si corresponde.

#### Transporte

Debe cuidarse que los medios de transporte que se utilicen para llevar el hormigón desde el lugar de elaboración  hasta los encofrados mantengan las condiciones tecnológicas requeridas, sin experimentar variaciones sensibles a las que poseía recién amasado. En particular no se permitirá en ningún caso la colocación de masas que acusen un principio de fraguado.

#### Temperatura del hormigón

La temperatura de la mezcla en el momento de su colocación no excederá de 40°C, ni será menor de 5°C.

Si a pesar de las precauciones tomadas, cualquier parte de la obra resultara con vicios de construcción, será demolida y rehecha por cuenta del Contratista, si así lo solicita la Dirección de Obra.

#### Compactación del hormigón

Una vez colocado en los moldes, el hormigón deberá ser trabajado convenientemente para asegurar la eliminación de huecos y favorecer la disposición de los componentes de manera que ese obtenga la  compacidad requerida sin que llegue a producirse segregación, prolongando el proceso hasta que refluya la pasta a la superficie.

Los medios a emplear dependerán, entre otras causas de la composición y consistencia del hormigón, de la solidez y de que los moldes sean perfectamente estancos, de la disposición de las armaduras, etc.; en cada caso deben adoptarse los elementos que mejor se adapten a ese fin.

Como mínimo deberá disponerse en el momento del llenado, suficiente mano de obra para que pueda ejecutarse eficientemente esta tarea; mediante el picado, del hormigón con una varilla o listón, el golpeado de los encofrados,  el movimiento de las armaduras, el apisonado con regla, etc.

Siempre que las condiciones sean favorables a su empleo, es obligatorio el uso de vibradores. El uso de estos aparatos debe estar a cargo de personal capacitado, bajo vigilancia experta, para evitar que se produzcan los inconvenientes de una mala utilización, tales como la segregación de los materiales, desajuste de los encofrados o de las armaduras, etc. El tipo, potencia y frecuencia del vibrador a usar quedarán sujetos a la aprobación del Director de Obra.

El tipo de vibrador y el procedimiento podrá requerir modificaciones en la dosificación, de modo de compatibilizar las características de los hormigones resultantes.

Se exigirá especial rigidez en los encofrados que vayan a ser sometidos a vibración.

La compactación y apisonado debe hacerse siempre por capas no mayores a 20cm. Debe tenerse especial cuidado, al llenar cada parte de los moldes, de depositar el hormigón tan próximo como sea posible de su posición final.

No se permitirá volcar el hormigón de una altura mayor de 1m salvo en llenado de pilares hasta 2,5m de altura, ni depositarlo en cantidades grandes para distribuirlo de los montones hacia los lados. La utilización  de hormigones autocompactantes, y previa aprobación de la Dirección de Obras podría hacer innecesaria la prescripción precedente.

La Dirección de Obra no tolerará en absoluto las superficies cascadas, de hormigón lavado, que se formen en la parte inferior de las vigas, ni partes de la construcción en las que el hormigón resulte con huecos, poros y otros defectos que a su juicio sean inconvenientes para la misma. En este caso, el elemento afectado será quitado o reemplazado a costo del Contratista.

#### Juntas de hormigonado

Cuando por las condiciones del trabajo se prevea la interrupción de hormigonado antes de terminar una parte completa de la obra, se deberán estudiar las juntas resultantes de manera que causen el menor perjuicio posible a las condiciones de trabajo del conjunto y con expresa autorización de la Dirección de Obra.

En algunas unidades importantes, la ubicación de las juntas estarán indicadas en los planos de proyecto y deberán ser inspeccionadas por el Director de Obra antes de reanudar el hormigonado.

En los casos en que no se indica expresamente, las juntas deberán ubicarse en las partes menos comprometidas de la estructura y orientadas de manera que los esfuerzos previstos por la pieza en esa sección se desarrollen normalmente a la junta y de manera que tiendan a su unión con el nuevo material a colocar.

Se tomarán algunas de las precauciones de índole constructiva que asegure la mejor adherencia entre las partes de hormigón en contacto. Para ello deberá cuidarse que las superficies de interrupción sean convenientemente ásperas y que se hallen bien limpias al recibir el hormigón fresco. Antes de continuar con el hormigonado la junta será humedecida a superficie opaca y en la Dirección de Obra podrá exigir la aplicación de lechada fluida de cemento o con productos especiales a modo de puente de adherencia. Las obras se reanudarán dentro del más breve plazo posible.

#### Hormigonado en tiempo frío

Como norma general, cuando se emplee cemento portland, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que puede descender la temperatura media del ambiente por debajo de  0 °C, durante el hormigonado y las siguientes 48 horas.

En casos en que, por absoluta necesidad, se hormigones a temperaturas inferiores a las anteriormente señaladas, se adoptarán las medidas necesarias para que el fraguado de las masas vertidas se realice sin ninguna dificultad.

A título de orientación en este sentido, se indica que, calentando el agua de amasado a temperaturas comprendidas entre 40°C y 60°C, es posible rebajar en 5°C la temperatura mínima indicada anteriormente. Cuando resulte necesario calentar el agua por encima de 40°C, se cuidará de alterar el orden invertido de los materiales en la hormigonera, echando primero el agua y los áridos, con el objeto de que el cemento no llegue a estar nunca en contacto con agua a temperaturas peligrosamente elevadas.

Convendrá, en estos casos, además, prolongar el tiempo de amasado para conseguir una buena homogeneidad de la masa sin grumos.

Otras medidas que se aconsejan son:

- emplear aditivos o tratamientos que aceleren el endurecimiento del hormigón, siempre que con ello no se perjudiquen sus restantes cualidades y cumpliéndose todo lo dicho anteriormente para estos tipos de materiales;

- prolongar el curado el mayor tiempo posible;

- retrasar el desencofrado de las piezas, incluida la retirada de costados, cuando el encofrado sirva como aislante térmico, como ocurre cuando es madera.

Se recomienda registrar en el Libro de Obra las temperaturas extremas del ambiente en la obra, no sólo con el fin de prever y localizar la duración de las heladas, sino también  a efectos del descimbramiento y desencofrado.

#### Hormigonado en tiempo caluroso

Al colocar hormigón en tiempo caluroso (temperatura del aire ambiente mayor a 40°C), se deberán observar las precauciones que se indican a continuación:

Se debe reducir la temperatura de los materiales componentes, especialmente el agua y los áridos. La reducción de la temperatura del agua podría obtenerse por refrigeración o empleando hielo como parte del agua del mezclado; todo el hielo debe encontrarse licuado antes de terminar el mezclado. Los áridos se almacenarán perfectamente a la sombra y se los mantendrá  húmedos mediante riego con agua tan fría como sea posible. El cemento tendrá la menor temperatura posible. El cemento tendrá la menor temperatura posible, siempre menor de 75°C.

El tiempo de mezclado no excederá el mínimo especificado y el tiempo para el mezclado y colocación serán los mínimos posibles. La hormigonera funcionará a la sombra. Si las temperaturas son críticas, las operaciones de colocación del hormigón se realizarán de tarde.

Se prestará la máxima atención a la operación de curado del hormigón, a los efectos de mantener permanentemente húmeda la superficie del mismo.

Las operaciones de colocación serán interrumpidas cuando la temperatura, velocidad del viento y/o humedad relativa ambiente impidan realizar las operaciones de colocación y compactación en forma adecuada o perjudiquen la calidad del hormigón de la estructura.

#### Curado del hormigón

En algunas unidades, se han especificado hormigones y técnicas especiales de curado, en especial en los casos de partes de estructuras con un conjunto limitado de juntas.

Con carácter general, el hormigón colocado se mantendrá saturado de humedad durante el período inicial del endurecimiento. Cuando esto se logre con riego discontinuo se tomarán las precauciones necesarias para que ese estado de saturación se mantenga entre uno y otro riego.

De igual forma se procederá con los encofrados de vigas, pilares y losas cuando la temperatura ambiente supere los 30 º C.

Si la temperatura ambiente puede bajar de 4°C, se protegerá el hormigón con pasto, paja u otro material o sistema similar, por lo menos durante 72 horas para hormigones con cemento común. Igual procedimiento habrá que adoptar en los días de intenso calor.

El plazo del curado dependerá, entre otros factores, de las características de la estructura, exposición a la intemperie, juntas, espesores, como también de la humedad y temperatura ambiente y de la dosificación del cemento y tipo del mismo. Sin embargo, en ningún caso será inferior dicho plazo a 3 días para hormigón con cemento común.

Deberá tomarse el lapso prudencial para comenzar el proceso de curado para que éste no produzca un deslavado de la capa superficial.

#### Desencofrado y descimbrado

Las partes del encofrado cuyo retiro no afecte la estabilidad de la estructura, podrán quitarse tan pronto el endurecimiento del hormigón sea el suficiente como para que esta operación no afecte al mismo.

El desencofrado se hará gradual y lentamente, para lo cual los puntales irán apoyados sobre dispositivos que permitan tal fin.

Las cimbras o apuntalamientos así como el encofrado restante, cuya función sea impedir el trabajo de la estructura podrán ser retirados cuando la resistencia del hormigón garantice seguridad suficiente frente a las solicitaciones presentes,  al comportamiento reológico y a las deformaciones diferidas esperables, siendo preceptiva la aprobación de la Dirección de Obra.

Con carácter general, los plazos mínimos para el retiro de encofrados y apuntalamientos serán en casos normales para cemento común los siguientes:

Plazos mínimos de desencofrado de laterales: (*)

| Tipo de cemento | vigas | Pilares y otros soportes |
| --- | --- | --- |
| Portland común | 3 | 7 |
| Portland común con aditivo para alta resistencia inicial | 2 | 6 |

Plazo de desencofrado de fondos: (*) y (**)

| Media aritmética de las máximas y mínimas temperaturas diarias | Q/G= sobrecarga prevista/carga permanente al descimbrar |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 0.5 | 1.0 |
| 10ºC. | 6 semanas | 3 semanas | 14 días |
| 15ºC. | 5 semanas | 2.5 semanas | 12 días |
| 20ºC. | 4 semanas | 2 semanas | 10 días |

Q – sobrecarga prevista en el proyecto, y que deberá tomarse como límite máximo de sobrecargas eventuales durante la construcción.

G – carga correspondiente al peso propio del componente estructural y todo elemento constructivo incorporado a éste, previamente a su desapuntalamiento.

(*) – El Director de Obra podrá modificar dichos plazos cuando se trate de hormigones vistos, o en función de las condiciones de curado, sobrecargas, clima, etc.

(**) Estos plazos suponen estructuras que no estarán sometidas a sobrecargas durante el proceso de construcción, en cuyo caso el Director de Obra podrá postergar la tarea o disponer se mantenga un apuntalamiento de seguridad.

Queda expresamente prohibido reparar partes de la estructura de hormigón luego de desencofrado, sin antes consultar con la Dirección de Obra. Esta tomará las decisiones correspondientes en base a la entidad de las imperfecciones realizadas.

#### Apuntalamiento de seguridad

En locales y demás dependencias habitables, el encofrado del apoyo o apuntalamiento será :

- losas sin sobrecargas durante el proceso de construcción será de 14 días (en este caso deberán dejarse puntales en la parte central por tiempo igual).

- vigas en general y losas de luces mayores de 4m será de 21 días (se dejarán previstos apuntalamientos).

En partes comprometidas de la estructura (tramos de grandes luces, ménsulas, etc.) durante más tiempo, para evitar efectos perjudiciales de golpes, vibraciones, etc., del  proceso constructivo, la Dirección de Obra podrá requerir apuntalamientos especiales.

Para las partes construidas con cementos especiales o usando aditivos, los plazos podrán ser reducidos a criterio del Director de Obra y en base a las características los productos utilizados.

#### Ensayos

El Director de Obra podrá solicitar la ejecución de probetas de ensayo su disposición a pie de obra o su traslado al laboratorio para determinar la resistencia del hormigón utilizado o a utilizarse en los elementos estructurales más comprometidos y así definir los materiales y granulometría a utilizar; las condiciones de fabricación, puesta en obra, curado, desencofrado, etc.

El Director de Obra podrá solicitar la ejecución de dicho ensayo y otros (Cono de Abrams, etc.) de acuerdo a los procedimientos establecidos en las normas UNIT .

#### Defectos y vicios de la estructura

Si alguna parte de la Construcción resultara porosa o presentara defectos mayores de llenado o de forma, deberá ser quitada, reemplazada o perfectamente reparada por el Contratista, previa inspección y aprobación de la posterior reparación por la Dirección  de  Obra, en caso contrario será demolida la reparación efectuada.

Si el vicio o defecto fuera de tal entidad que a juicio de la Dirección de Obra su reparación no diera la resistencia o estabilidad requeridas, éste será demolido y rehecho por el Contratista.

### Drenajes

Se ejecutarán de acuerdo a lo establecido en los planos, detalles y memorias del Proyecto Hidráulico que integran los recaudos. En algunas unidades principales de la planta de tratamiento, se ha especificado  la disposición de drenes,

En otros casos se indica la instalación  de drenaje por debajo de losas de fondo y/o perimetrales a las paredes exteriores (a efectos de recoger las eventuales aguas de filtración al terreno , aguas freáticas y/o crecidas), así como dispositivos para la inundación irrestricta de las unidades.

Se llama la atención sobre el requerimiento de supervisar el correcto  funcionamiento del sistema de drenaje para evitar que en situaciones de  excepción (unidades vacías, subpresión máxima provenientes de pérdidas de unidades vecinas, crecidas, etc) pudieran verificarse condiciones de solicitaciones particularmente severas sobre los distintos elementos estructurales que pudieran afectar su seguridad o incluso su integridad.

Ante la presencia de agua, en aquellos sectores de las obras donde el Proyecto no lo especifique, la Dirección de Obra evaluará la necesidad de disponer de un sistema de drenaje.

### Elementos complementarios

Este ítem refiere esencialmente a elementos en las obras de albañilería y tienen alcance genérico.

#### Carreras, Dinteles y Antepechos

Se ejecutarán de acuerdo a lo establecido en los planos de estructura y/o detalles de arquitectura que integran los recaudos. En el caso de no estar indicadas en los mismos se realizarán en hormigón armado siguiendo los criterios generales del Proyecto aunque la Dirección de Obra podrá aceptar alternativas constructivas.

Tendrán un ancho mínimo de 12cm. La altura y las armaduras estarán definidas por la luz a salvar y las cargas que soporte. En todos los casos se prolongarán hasta los pilares más próximos.

No deberán interferir con la terminación superficial de los paramentos (revoques, ladrillo visto) y la correcta impermeabilización de los muros exteriores. Asimismo deberán permitir un correcto amure de las aberturas y el posicionado de las piezas de terminación de los antepechos (teniendo en cuenta la pendiente de las mismas en los muros exteriores).