NORMA DE ENSAYO UY S – 17 – 89

RELACION HUMEDAD – PESO UNITARIO EN SUELOS

ENSAYO PROCTOR MODIFICADO

1.	OBJETIVO

1.1	El objetivo de este ensayo es determinar la relación entre el contenido de humedad y el peso unitario seco de los suelos al ser compactados en las condiciones establecidas en esta Norma. No es aconsejable su utilización para el control de compactación cuando el material contiene más de un 20% en peso de partículas que son retenidas por el tamiz de 19.0 mm (3/4").

11.2	Se consideran dos (2) Métodos de ensayo según las características del material a ensayar:

Método 1 – Para material de tamaño máximo 4.75 mm (que pasa por el tamiz de 4.75 mm (N° 4) se utiliza un molde de 102 mm (4%) de diámetro.

Método II – Para material de tamaño máximo 19 mm (que pasa el tamiz de 19.0 mm (3/4") se utiliza un molde de 152 mm (6") de diámetro.

2.	EQUIPO DE LABORATORIO

2.1	Moldes.

Los moldes deben ser cilíndricos de metal, de paredes sólidas, provistos de un collar de extensión y una base, ambos deben ser separables y construidos del mismo material (Fig. 1). El molde y el collar deben poder fijarse firmemente a la base.

Las dimensiones de los moldes serán las siguientes:

2.1.1	Molde de 102 mm (4") de diámetro

Diámetro interno :			101.6 ( 1.5 mm

Altura:					116.4 ( 2.0 mm

Capacidad:				944.0 ( 20 cm3

2.1.2	Molde de 152 mm (6") de diámetro

Diámetro interno :			152.4 ( 1.5 mm

Altura:					116.4 ( 2.0 mm

Capacidad:				2123.0 ( 40 cm3

2.1.3	Los aros de extensión tendrán los mismos diámetros que los moldes y una altura de 60 mm aproximadamente.

2.2	Pisón.

2.2.1	Operación manual.

El pisón debe ser metálico, con una superficie circular plana de 50.8 ( 0.1 mm de diámetro; de 4.536 ( 0.010 kg de peso. El pisón debe estar equipado con una guía tubular que controle la altura de la caída libre de 457 ( 2 mm. La guía debe tener por lo menos cuatro (4) agujeros de ventilación cerca de cada extremo (a unos dos (2) centímetros de los mismos), de no menos de un (1) centímetro de diámetro cada uno y espaciados noventa grados (90°) entre sí. La guía debe tener suficiente luz para la caída libre del pisón no esté restringida.

El pisón se podrá seguir usando siempre que las tolerancias no sean excedidas en un cien por ciento (100%).

2.2.2	Operación mecánica.

Se puede utilizar un equipo automático que distribuya los golpes del pisón uniformemente sobre la superficie del suelo. Solo se aceptará aquellos modelos que se haya comprobado experimentalmente que los resultados obtenidos son los mismos que con el pisón manual.

La utilización de un pisón diferente al normalizado en 2.2.1 deberá hacerse constar en la planilla de resultados.

2.3.	Herramientas para extraer la muestra.

Prensa, palanca, o cualquier otra herramienta para extraer la muestra compactada del molde.

2.4	Balanzas.

Dos balanzas, una de 20 kg de capacidad y sensibilidad de 1 gr  y la otra de 1 kg de capacidad y sensibilidad de 0.1 gr

2.5	Horno.

Un horno para secado de muestras con termostato capaz de mantener la temperatura de 110 ( 5°C.

2.6	Enrasador.

Una regla de acero endurecido, por lo menos de 25 cm de largo, con un borde biselado recto y superficies planas. Los bordes y las superficies planas que se usen tienen una tolerancia de desgaste máximo de 0.1% dentro de la porción usada para el enrasado y alisado del material.

2.7	Tamices.

Tamices de 50.0 mm (2"), 19.0 mm (3/4") y 4.75mm (N° 4) de acuerdo a la norma UY V – 1- 89.

2.8	Bandejas.

Bandejas metálicas adecuadas para humedecido y mezclado de las muestras.

2.9	Pesafiltros.

Recipientes con tapa adecuados para la determinación de humedad del suelo.

2.10	Elementos de uso corriente en laboratorio.

Probetas de vidrio graduadas, lonas para cuarteo, espátulas, pinceles, cucharas, etc.

3	PREPARACION DE LA MUESTRA.

3.1	Si la mezcla de suelo está húmeda cuando se recibe del campo se la debe secar hasta que se torne friable. El secado debe hacerse al aire o usando un dispositivo de secado tal que la temperatura de la muestra no exceda de 60°C.

Luego se desmenuza totalmente los terrones sin romper las partículas individuales naturales y se reduce la muestra al tamaño de ensayo de acuerdo a alguno de los procedimientos descritos en la norma UY A – 1- 89.

3. 2	Se tamiza el material desmenuzado por los tamices y en la cantidad especificada en cada método.

Método I – Se tamiza el suelo por el tamiz 4.75 mm (N° 4). Se preparan por lo menos 15 kg de material y se seleccionan muestras para cada moldeo de por lo menos 2.5 kg cada una. Si la muestra tiene más del 5% en peso retenido en el tamiz 4.75mm (N° 4) se usará el Método II.

Método II – Se tamiza el suelo por el tamiz de 19.0 mm (3/4"). Se preparan por lo menos 36 kg de material tamizado y se separan muestras representativas para cada moldeo de por lo menos 6 kg cada una.

Variante del Método II – Esta variante es aplicable cuando el material tiene retenidos en el tamiz de 19.0 mm (3/4") y sólo cuando se ha indicado expresamente su utilización.

Se deberá determinar por tamizado la relación existente entre los pesos de las siguientes fracciones que integran el material: 1) material que pasa el tamiz de 19.0 mm (3/4") y 2) material que pasa el tamiz de 50.0 mm (2") y es retenido por el tamiz de 19.0 (3/4").

Haciendo los cuarteos y tamizados necesarios se prepara: a) material representativo que pase el tamiz de 19.0 mm (3/4") y b) material representativo  que pasa el tamiz de 19.0 mm (3/4") y es retenido en el tamiz de 4,75 mm (N° 4).

Con estos dos materiales se preparan no menos de 36 kg de material a ensayar separado en muestras de no menos de 6 kg obtenidas mezclándolas en las proporciones determinadas entre las fracciones 1 y 2 precedentemente indicadas, lo que implica sustituir el material comprendido entre los tamices de 50.0 mm y 19.0 mm por igual cantidad de material comprendido entre los tamices de 19.0 mm y 4,75 mm.

4	PROCEDIMIENTO

4.1	Se pesa el molde sin su base y sin el collar de extensión (Pm). Debe haberse determinado previamente el volumen del contenido del molde (sin collar de extensión) (V).

4.2	Se mezcla cuidadosamente una de las porciones de la muestra preparada con la cantidad de agua que se estime necesaria (ver 7.2 y 7.3).

4.3	Se compacta el suelo humedecido en el molde correspondiente a cada Método con el collar se extensión colocado, en cinco (5) capas de aproximadamente igual espesor. La última capa compactada debe sobrepasar el borde del molde, pero sin penetrar en el aro de extensión más de un (1) centímetro.

Durante la compactación el molde debe apoyarse sobre una base que proporcionen un apoyo uniforme y con rigidez suficiente para que no amortigüe los golpes por ejemplo un bloque de hormigón pesado (unos 100 kg).

En el Método I cada capa se compactará con 25 golpes de pisón.

En el Método II cada capa se compactará con 56 golpes de pisón.

Para una compactación correcta, la guía del pisón se mantendrá bien vertical, el pisón se levantará hasta que llegue el extremo superior de la guía dejándolo caer libremente. Los golpes deberán ser uniformemente distribuidos en toda la capa.

4.4	Luego de realizada la compactación se retira el collar de extensión y se corta cuidadosamente el material enrasándolo al nivel del borde del molde con el enrasador.

Si al hacer el corte del material quedan huecos por el arrastre de material grueso, los mismos deben rellenarse con material fino.

Se pesa el conjunto del molde con el suelo compactado y sin su base en la balanza de 20 kg de capacidad (PH).

4.5	Se extrae el material del molde, se corta por el eje del cilindro y se toman dos muestras de aproximadamente doscientos (200) gramos cada una, de las caras del corte y se determina la humedad. Para ello se pone la muestra húmeda en un pesafiltro de peso (Pp) y se pesa con aproximación de 0.1 gramo (Ph), se la seca al horno a 110 ( 5°C a peso constante y se determina el peso del pesafiltro con el suelo seco (Ps).

Si por desagregación de la probeta al extraerla del molde no se pueden tomar las muestras en las condiciones indicadas, se mezclará el material a efectos de homogeneizarlo, y se extraerán dos muestras representativas con las características establecidas.

4.6	Todos los pesos se expresan en gramos aproximado al 0.1 gr y los volúmenes en centímetros cúbicos.

4.7	Se repiten las operaciones anteriores con las otras muestras preparadas según 3) agregándole distintas cantidades de agua, hasta obtener los puntos necesarios para trazar la curva que relaciona el peso unitario seco con la humedad.

Debe hacer por lo menos dos puntos en la línea ascendente de la curva y dos en la descendente (ver 6).

5	CALCULOS

5.1	El peso unitario del suelo húmedo se calcula de la siguiente forma para cada ensayo:

PH - Pm

V

Donde PUSH = peso unitario suelo húmedo

PH      = peso del molde más suelo húmedo

Pm      = peso del molde

V        = volumen del contenido del molde

5.2	El porcentaje de humedad se calcula de la siguiente forma:

Ph - Ps

Ps - Pp

Donde h = porcentaje de humedad

Ph = peso del pesafiltro más suelo húmedo

Ps = peso del pesafiltro más suelo seco

Pp = peso del pesafiltro

5.3	El peso unitario del suelo seco se calcula de la siguiente forma para cada ensayo:

PUSH X 100

100 + h

donde PUSH = peso unitario del suelo seco.

6.	CURVA QUE RELACIONA PESO UNITARIO SECO CON HUMEDAD

Cada ensayo da un valor de porcentaje de humedad que se pone en un gráfico como abscisa y un peso unitario seco que se marca como ordenada. Con los puntos graficados se dibuja una curva de trazo continuo. Las coordenadas del máximo de esa curva definen el peso unitario seco máximo y el porcentaje de humedad óptima, valores que se expresan como resultado del ensayo Proctor. El primero se expresa en gr/cm3 y el porcentaje de humedad se establece con décimas.

7	OBSERVACIONES

7.1	Se puede admitir la reutilización del material, es decir, emplear el mismo suelo para obtener varios puntos de la curva de compactación, excepto cuando las partículas sean frágiles y disminuya el tamaño de los granos debido a las sucesivas compactaciones. Esta circunstancia deberá hacerse constar en la planilla.

7.2	Algunos suelos arcillosos presentan gran dificultad para mezclarse íntimamente con el agua de forma rápida. En esos casos puede ser conveniente añadir el agua, mezclar lo mejor posible y dejar la mezcla en reposo durante unas cuantas horas convenientemente protegida contra la desecación; después de este período se mezcla de nuevo hasta que la humedad queda íntima y uniformemente distribuida. Algunos suelos requieren tiempo de 4 hasta un máximo de 12 horas.

7.3	Es recomendable comenzar agregando agua para la determinación correspondiente a la humedad menor, y continuar aumentando ésta con intervalos de 2 por ciento en suelos granulares o arenosos, y de 3 por ciento en suelos limosos o arcillosos.

7.4	El material que cumple con la condición para utilizar el Método I, puede también ensayarse con el Método II.

7.5	El molde especificado para el Método II en el artículo 2.1.2 puede ser sustituido como excepción por el molde especificado para el CBR con el disco espaciador incluido (Norma UY S – 21 – 89).

# Text boxes

PUSH =

h =

X 100

PUSS =