INSTRUCTIVO DE EVALUACIÓN DE PAVIMENTOS

1	INTRODUCCIÓN

2	VENTAJAS DEL ÍNDICE DE ESTADO SUPERFICIAL

3	DEFINICIÓN ÍNDICE DE ESTADO SUPERFICIAL

3. 1		Defectos considerados

3. 2		Niveles de severidad

3. 3		Rangos de extensión

3. 4		Valores de descuento y cálculo del IES

3. 5		Escalas de calificación

3. 6		Frecuencia de relevamiento

3. 7		Tamaño y frecuencia de las muestras

4	BANQUINAS

5	ESTADO DE DRENAJES

PLANILLAS DE RELEVAMIENTO

Planilla para firmes rígidos

Planilla para firmes flexibles

Planilla para firmes granulares

CATÁLOGO DE FALLAS

CATÁLOGO DE FALLAS EN FIRMES RÍGIDOS

Fisura lineal.

Fisura tipo mapa.

Losa fracturada.

Pozos y baches.

Bombeo.

Desprendimientos.

Bordes rotos.

Fisura de esquina.

Ascenso/descenso de losas.

Blow up.

Sellado de juntas.

Microfisuración.

CATÁLOGO DE FALLAS EN FIRMES FLEXIBLES

Fisuras  por fatiga.

Otras fisuras.

Peladuras y desprendimientos.

Baches.

Pozos.

Exudación.

Ahuellamiento.

Hundimientos.

CATÁLOGO DE FALLAS EN FIRMES GRANULARES

Pozos.

Ahuellamientos y hundimientos.

Material suelto o ausencia de material.

INSTRUCTIVO DE EVALUACIÓN DE PAVIMENTOS

1	INTRODUCCIÓN

El seguimiento sistemático de la condición de los pavimentos a través del tiempo es fundamental en la administración de un sistema de carreteras, ya que permite evaluar la "salud" de una red vial.

El deterioro superficial del pavimento provee una medida del daño causado por el tráfico, condiciones ambientales y envejecimiento de los materiales que constituyen la capa de rodadura. El tipo y costo de las operaciones de mantenimiento requeridas por un tramo de carretera, es influenciado significativamente por el tipo, extensión y severidad de los defectos presentes en el pavimento. En consecuencia, un buen método de evaluación visual de pavimentos debe incluir la siguiente información:

1) Tipo de defecto.

2) Severidad.

3) Extensión del defecto.

La información relevada puede ser reducida a un único indicador de estado o Indice de Estado Superficial (IES). Dicho índice resume la condición superficial del pavimento.

El establecimiento de dicho índice incluye los siguientes pasos:

Definir los tipos de defectos a ser considerados.

Establecer definiciones estándar para dicho defectos.

Definir niveles de severidad para cada uno de los defectos considerados.

Definir para cada tipo de falla intervalos de porcentaje del área total en el cual puede estar presente dicha falla. Estos rangos se denominarán rangos de extensión.

Establecer para cada combinación de severidad y rango de extensión valores de descuentos (VD) que cuantifiquen el efecto de dicho defecto en la condición general del pavimento.

Calcular el IES adicionando los VD correspondientes a cada defecto presente, y sustrayendo el total de 100.

Establecer una frecuencia de relevamiento.

Establecer tamaño y frecuencia de las muestras del pavimento a ser relevadas.

2	VENTAJAS DEL ÍNDICE DE ESTADO SUPERFICIAL

La reducción de la condición de un tramo de pavimento a un único indicador (IES) tiene las siguientes ventajas:

Permite una mejor comunicación entre las personas relacionadas con el tema.

Permite el establecimiento de umbrales de acción para la aplicación de las distintas tareas de mantenimiento.

Permite establecer un ranking entre los proyectos candidatos a ser ejecutados, priorizando aquellos con peor condición superficial.

Si es relevado a lo largo del tiempo, permite el establecimiento de curvas de deterioro y modelos de performance para los distintos tipos de pavimentos.

3	DEFINICIÓN ÍNDICE DE ESTADO SUPERFICIAL

3. 1		Defectos considerados

Se indican a continuación para cada tipo de firme los defectos que se consideran. En el capítulo Catálogo de Fallas se trata en forma detallada la definición y características de las mismas.

De acuerdo a la experiencia adquirida, se pudo establecer que los defectos más significativos en los pavimentos flexibles son:

Fisuras  por fatiga (lineales, bloque y piel de cocodrilo).

Otras fisuras (transversales, constructivas, reflejas, por deslizamiento, etc).

Peladuras y desprendimientos.

Baches.

Pozos.

Exudación.

Ahuellamiento.

Hundimientos.

Con respecto a los pavimentos rígidos, los defectos considerados son:

Fisura lineal.

Fisura tipo mapa.

Losa fracturada.

Pozos y baches.

Bombeo.

Desprendimientos.

Bordes rotos.

Fisura de esquina.

Ascenso/descenso de losas.

Blow up.

Sellado de juntas.

Microfisuración.

Para los pavimentos con firmes granulares (tosca), los defectos considerados son:

Pozos.

Ahuellamientos y hundimientos.

Material suelto o ausencia de material.

3. 2		Niveles de severidad

Los niveles de severidad se determinan para cada tipo de defecto, habiendo en general tres niveles (severidad alta, media y baja) encontrándose casos particulares con uno  y dos niveles.

Las condiciones que determinan qada nivel de severidad para cada tipo de falla se indican en el capítulo Catálogo de Fallas.

3. 3		Rangos de extensión

Cada tipo de defecto y cada nivel se severidad será medido en extensión y esa extensión representará cierto porcentaje de la muestra.

Se indican a continuación los intervalos de porcentaje de las distintas fallas que junto con la severidad tendrán asociado el valor de descuento (puntaje de penalización) asociado a esa falla, para esa severidad y rango de extensión.

Pavimentos flexibles

Para las fallas de: fisuras  por fatiga, otras fisuras, peladuras y desprendimientos, exudación y ahuellamiento los rangos de extensión considerados son:

0% <=  área  <       1%

1% <=  área  <     25%

25% <=  área  <     50%

50% <=  área  <     75%

75% <=  área  <= 100%

Para las fallas de baches y pozos los rangos de extensión considerados son:

0.0% <=  área  <       0.1%

0.1% <=  área  <       0.6%

0.6% <=  área  <       1.3%

1.3% <=  área  <       2.0%

2.0% <=  área  <= 100.0%

Pavimentos rígidos

Alcanzará que el defecto exista en la losa evaluada para considerarlo como afectada. Luego se ponderarán todos los defectos de las losas para determinar el estado del total de la muestra.

Pavimentos granulares

Los rangos de extensión para ahuellamiento/hundimiento y pozos son los mismos que para pavimentos flexibles.

3. 4		Valores de descuento y cálculo del IES

Se han establecido para cada combinación de severidad y rango de extensión valores de descuentos (VD) que cuantifican el efecto de dicho defecto en la condición general del pavimento.

Sumadas las áreas totales relevadas y determinados los rangos de extensión para cada tipo de falla y nivel de severidad se obtendrán los valores de descuento (VD) respectivos.

El IES es calculado adicionando los VD correspondientes a cada defecto presente, y sustrayendo el total de 100.

3. 5		Escalas de calificación

La siguiente tabla, califica el firme según su I.E.S.

| RANGO | CALIFICACION |
| --- | --- |
| 85 – 100 | MUY BUENO |
| 70 – 85 | BUENO |
| 50 – 70 | REGULAR |
| 0 – 50 | MALO |

3. 6		Frecuencia de relevamiento

Se deberá determinar una frecuencia del relevamiento de fallas, de forma tal de verificar el plan adoptado, a partir de los simuladores utilizados.

3. 7		Tamaño y frecuencia de las muestras

La determinación del IES deberá ser realizada para tramos homogéneos respecto a las variables firme, tránsito y rugosidad, tomando como partida los tramos del inventario vial, que cumple dicha condición.

Pavimentos flexibles

La determinación de los defectos superficiales se realizará en secciones de 50 m de largo por el ancho de calzada.

Se evaluará una sección cada kilómetro en correspondencia con el poste kilométrico (en caso de existir), dicha sección deberá ser representativa del kilómetro.

Pavimentos rígidos

Se evaluará para este tipo de pavimentos, al igual que para pavimentos flexibles, un área mínima de 5% cada kilómetro. El criterio será el siguiente, se evaluarán 20 losas por kilómetro (10 x 2) tratando de tomar 5 losas a cada lado del poste kilométrico.

Pavimentos granulares

La evaluación para este tipo de pavimentos se hará cada 2 kilómetros en correspondencia con el poste kilométrico (en caso de existir), dicha sección se procurará sea representativa de los 2 kilómetros.

NOTA: 	La muestra relevada, deberá ser representativa del kilómetro en cuestión, si se da el caso que en varias paradas consecutivas, la muestra no es representativa del kilómetro, esto deberá ser acotado en observaciones y se podrá cambiar el lugar de la muestra, tomando debida nota en observaciones.

4.		BANQUINAS

El buen estado de las banquinas ayuda a la rápida evacuación de las aguas, lo que se traducirá en más años de vida para la ruta. También influye significativamente en la seguridad del tramo en cuestión.

Es así que se ha incluido en las planillas de campo el relevamiento de las características físicas de las banquinas y una evaluación subjetiva del estado de las mismas.

Esta evaluación solamente merecerá los calificativos de BUENO, REGULAR o MALO, dependiendo esto del desempeño en el escurrimiento de aguas y prestación de condiciones de seguridad.

Por lo tanto, si la evacuación de las aguas se realiza correctamente y si la circulación o estacionamiento en la banquina no ofrece inconvenientes, el calificativo será de BUENO. En caso contrario, a una banquina con pozos, baches en mal estado, maleza, etc., que dificulte la circulación y permita que llegue el agua a las capas inferiores del paquete estructural, le corresponderá la calificación de MALO.

5.		ESTADO DE DRENAJES

Un buen sistema de drenaje evita el deterioro acelerado del firme a través de una adecuada evacuación de las aguas.

En las planillas de evaluación de pavimentos se coloca al estado de drenaje una calificación de BUENO si las cunetas de la sección considerada se encuentran limpias, la pendiente del talud y contratalud son adecuadas y permiten una buena circulación del agua, así como las alcantarillas existentes permitan el normal escurrimiento del agua.

En caso contrario, alcantarillas aterradas o con desagüe obstruido, cauces sucios, taludes y contrataludes con pendientes inconvenientes, cunetas sucias o con escasa profundización recibirán un calificativo de estado de drenaje MALO.

CATÁLOGO DE FALLAS

CATÁLOGO DE FALLAS EN FIRMES RÍGIDOS

CATÁLOGO DE FALLAS EN FIRMES FLEXIBLES

CATÁLOGO DE FALLAS EN FIRMES GRANULARES