## Slide 1: CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES. 1) Trabajos previos: a- se debe hacer un replanteo de los elementos básicos del terraplén. En planta sean su eje y bordes de la base. En altimetría se debe fijar los mojones a partir de los canales se realizará las nivelaciones correspondientes. b- limpieza de la zona de trabajo: se debe despejar la zona de trabajo de todo obstáculo y objeto no deseado, se deberá retirar la vegetación.

## Slide 2: c- se retirará la capa de tierra vegetal, que será acopiada en una zona apropiada para utilizarse posteriormente como material de revestimiento de taludes. d- se conformará la caja en la cual se alojara en forma confiada las capas inferiores del terraplén. Como principio general, se ha de tener en cuenta que de ser posible, la tierra para la formación del terraplén se debe verter en capas horizontales de espesor constante.

## Slide 3: Este espesor no debe ser muy importante y estará de acuerdo con la capacidad de compactación de los equipos a emplear en esta tarea. A mayor energía de compactación mayor espesor las capas, generalmente de 30 a 40 cm. El avance se hace longitudinalmente y se aprovechan de las capas construidas para la circulación de los camiones. Este hecho colabora con una compactación adicional. Debe de cuidarse la circulación de forma que se realice en forma coordinada y no se generen interferencias que impliquen atrasos o peligros.

## Slide 4: Hay que estudiar las sendas de ingreso y de salida para los camiones. Muchas veces se requiere de construcción de calles provisorias para la circulación de los equipos de acarreo. DISTINTOS MATERIALES PARA LA FORMACIÓN DE TERRAPLENES. Un terraplén, en el momento de su construcción, está formado por una masa de material de cohesión muy pequeña o nula, la tierra, al excavarse, se disgrega y al formar el terraplén, no solo el volumen de huecos que presenta el material es muy grande, sino que su cohesión es nula.

## Slide 5: Para que un terraplén adquiera la estabilidad precisa, es necesario que los huecos desaparezcan y que el relleno alcance la máxima densidad. También es necesario lograr la cohesión posible del material, para que sea inalterable el volumen y su forma, es decir tenga estabilidad. La máxima densidad se alcanzará haciendo desaparecer los huecos que el material contenga. Esto se logra apisonando hasta que adquiera la máxima densidad posible según su naturaleza.

## Slide 6: El lograr la compactación del terreno depende de gran forma del agua que contiene el material. El agua se puede presentar de diversas formas, como una película adherida a la superficie (agua coherente) o bien como agua libre o capilar, no solamente rodeando las partículas sino rellanando los huecos que quedan entre ellas. La primera forma referida, difícilmente puede separarse de las partículas, a los que se adhiere con gran fuerza. El agua de este tipo no rellena los poros.

## Slide 7: La segunda forma de encontrar el agua, agua libre, no solo rodea las partículas sino que rellena los poros entre ellos impidiendo la consolidación del material. También impide la cohesión. Existe la llamada agua coherente que facilita la consolidación del terreno, actuando como lubricante entre las partículas y favoreciendo la cohesión.

## Slide 8: Existe una cantidad de agua óptima, para cada material para la cual se logra la máxima compactación con una energía de compactación dada. Esta cantidad óptima de agua depende de la naturaleza del terreno, pues cada uno tiene un espesor de agua coherente propio. Si queremos lograr la máxima compactación con el menor esfuerzo y la mayor rapidez, habrá que determinar en el laboratorio, cual será la cantidad óptima que precisa el terreno.

## Slide 9: La determinación de la cantidad de agua óptima para que la consolidación del terraplén tenga lugar, para un material determinado se hace con el ensayo de densidad Proctor. Se obtiene tomando una muestra del terreno a ensayar, de la cual debe separarse la muestra de material requerida, haciendo pasar por el tamiz y ¼ “ y mezclándolo bien para que tenga uniformidad. El tamaño de la muestra debe ser de 3kg.

## Slide 10: Con el material de la muestra se rellena un cilindro de 10cm de diámetro y 12,5cm de altura. Este es el llamado molde Proctor. El material se compacta dentro del molde en tres capas, cada una con 25 golpes, provocandos por un pisón de 2,49kg de peso y 5,1cm de diámetro. La altura de caída es de 30cm. El cilindro que se emplea como molde tiene un pequeño collarín suplementario, que se quita una vez efectuando el apisonado, para enrasar la muestra.

## Slide 11: El molde se asienta sobre una base mediante tornillos mariposa. El volumen es conocido, pesando la muestra se puede determinar su densidad. Hecho esto se determina la cantidad de agua de la muestra secándola en horno a 125° hasta peso constante. Se repite el ensayo con diferentes cantidades de agua y se grafican los resultados, construyendo una curva que en abscisas tenga la proporción de agua (% en peso) y en ordenadas las densidades obtenidas.

## Slide 12: El máximo de esta curva indicará la mayor densidad que se puede obtener y el % de agua al que se logra. Se debe trabajar en obra en un entorno de la humedad óptima para tener el mejor rendimiento. Esto se logra humedeciendo o secando el material hasta obtener esta humedad deseada. Esta humedad óptima, estará muy próxima a la que se requiere para formar con el material (con la mano) una bola tal que pueda romperse, sin desmenuzarse en pequeños trozos.

## Slide 13: Lo más común es que para los materiales existentes en Uruguay esta humedad oscile entre 7 y 16%. Determinada en el laboratorio la proporción óptima de humedad y la máxima densidad, hay que comprobar en el campo el logro de la densidad. La densidad alcanzada en la capa es aceptable en general si varía entre el 95% - 100% de la determinada como óptima.

## Slide 14: Es preciso, por otra parte conservar durante la consolidación, la proporción de agua que teóricamente se ha fijado. Ambas condiciones se comprueban fácilmente en el campo mediante la determinación de la densidad en sitio, con el ensayo de cono de arena. En términos generales consiste en tomar una muestra del terraplén en construcción y determinar su densidad, tomando el peso y volumen del material. En forma más exacta es el procedimiento seguido en obra es el siguiente:

## Slide 15: Consiste en tomar una muestra del terreno y determinar el volumen ocupado, rellenado con arena el hueco dejado en la capa por el material extraído. Con el volumen así definido y medido el peso de la muestra se determina la densidad.

## Slide 16: Clases de suelos preferibles para la formación de terraplenes. En esta sección del curso se analizará las características y comportamientos de los materiales a utilizar con obras de terracería. A modo de adelanto se mencionan a continuación los aspectos más relevantes a cumplir por los materiales a usar. Para la construcción de terraplenes será preferible la utilización de suelos, que no tengan variaciones volumétricos importantes, es decir sean de expansión moderada y deseable nula.

## Slide 17: La utilización de materiales poco susceptibles a cambios volumétricos nos dará garantía de no tener movimientos no deseados en la estructura. La variación del volumen generalmente está vinculada a las variaciones de humedad en el material. Rocas: La roca, generalmente luego de un proceso de tritu ración se reduce su tamaño a el deseado, constituyendo es un material excelente para construir explanaciones rápidamente sin riesgo de expansión o asentamientos diferentes.

## Slide 18: En obras construidas con estos materiales, es importante tener en cuenta el drenaje de las aguas pluviales que puedan penetrar en la estructura. Suelos granulares: Las gravas y arenas puros o mezclados en proporciones con arcillas o materiales finos (estabilizados granulométricos) son materiales artificiales muy apropiados para el uso vial.

## Slide 19: Se obtienen cimientos de buenas condiciones de estabilidad poca expansión (o nula). Presentan buena estabilidad, no deslizan(buena fricción interna) ni se erosionan fácilmente. Estos materiales tienen peso específicos elevados, entre 1,9 a 2,1 kg/m², cuentan con limites líquidos y plásticos bajos.

## Slide 20: Conformaciones geométricas. Una tarea fundamental es verificar que las características geométricas del proyecto se respetan. Para cumplir con este cometido debe llevarse al día la verificación de niveles y anchos de cada capa y confirmado que se corresponde a lo definido por proyecto antes que se considere terminada. Estas verificaciones se hacen hasta dejar las cotas de los puntos notables, pendientes, alineaciones y forma en los valores y características deseadas.

## Slide 21: Como mínimo se debe llevar un control de niveles del eje de la plataforma y de los bordes. Un aspecto a tener en cuenta es la verificación de la inclinación de los taludes laterales.

## Slide 22: DRENAJE DEL PROYECTO El agua es un elemento nocivo en la carretera. No es deseable en su calzada desde el punto de vista de la seguridad. Tampoco lo es del punto de vista de la conservación de la obra. Por estos motivos es un objetivo muy buscado quitar el agua de la obra lo más rápidamente posible. Existen fundamentalmente dos tipos de aguas según su origen, las superficiales procedente de la lluvia y las subterráneas procedentes de mapas freáticas.

## Slide 23: El agua superficial, procedente de las precipitaciones debe quitarse rápidamente de la calzada y banquinas de forma que no representen riesgo a la circulación. Debe evitarse que generen erosiones en las superficies de los taludes y en la faja en general. Para la evacuación de estas aguas se construyen los proyectos de dotan de pendientes transversales u longitudinales, que conducen las aguas hacia las obras de desague superficial, cunetas, alcantarillas, puentes, etc. El agua subterránea debe interceptarse, evitando su ascensión por capilaridad y acceso a la zona de sub base, base y pavimento. Para lograr la intercepción y conducción de aguas subterraneas se utilizan capas dremante, drenes sub terraneos, capas impermeables, etc.

## Slide 24: Cuando se proyecta un camino sobre un terreno natural generalmente se alteran los escurrimientos existentes. Los terraplenes de la ruta interceptan las aguas represádolas, es necesario prever las obras necesarias para dar continuidad a los escurrimientos naturales. Las estructuras que se emplean para dar continuidad a los desagües naturales son varias, las más comunes son cunetas y canales de distinto tipo, alcantarillas, puentes,etc. En particular la conducción transversal del agua a través de los terraplenes se hace generalmente los alcantarillas y los puentes.

## Slide 25: ALCANTARILLAS. Son obras de arte que constituyen ductos de conducción de las aguas, que se ubican en el terraplén en forma “enterrada”. Existe una tapada de material por encima de la alcantarilla y la calzada pasa por encima de la misma. El usuario no encuentra discontinuidad en el pavimento de la calzada sobre la alcantarilla y podría no darse cuenta que está sobre una alcantarilla.

## Slide 26: Estas estructuras son ductos de diversas formas y materiales. Existen alcantarillas antiguas formados con estructuras de forma diversas, distinto tipo materiales. Fueron comunes los arcos de piedra o mampostería tubos de plomo o cerámicas, tubos de terracota etc. Estos tubos generalmente eran circulares pero existieron de diferentes formas Modernamente las alcantarillas más comunes son de sección rectangular, circular,elípticas Los materiales pueden ser: hormigón, acerró, PVC.

## Slide 27: Las alcantarillas son para solucionar el cruce de caudales relativamente pequeños a través de la ruta. Como referencia se admite que para cuencos de menos de 100 hectáreas, los caudales se pueden conducir con alcantarillas.

## Slide 28: PUENTES. Son estructuras mayores que las alcantarillas como referencia se usan para conducir caudales provenientes de cuencas de más de 1000 hectáreas. Los puentes son estructuras más importantes que las alcantarillas y generan una discontinuidad en el terraplén. La calzada en la zona del puente es el propio tablero del puente. Los puentes se han construido a lo largo de la historia con diversos materiales y formas, madera, cuerdas, piedras, cerámicos, etc. Actualmente los materiales más usados son hormigón y acero.